レディーミクストコンクリート試し練り計画書

工 事 名

施 工 者

平成　　年　　月　　日

○○○生コン株式会社　○○○工場

○○県○○市○○町○○－○○

TEL (000) 000-0000

レディーミクストコンクリート試し練り計画書

１．目的

貴現場へ納入するコンクリートについて、試し練りミキサにて練混ぜを行い、使用するコンクリートが所要条件を満足する性能と品質が得られているかを確認する。

主な試験目的を以下に示す。

1) フレッシュコンクリートの品質確認

2) 硬化コンクリートの圧縮強度確認

２．試し練りの概要

2.1 試し練り日時及び試験場所

日時：平成　　年　　月　　日（　）14:00 ～

場所：○○○生コン（株）○○○工場

2.2 実施配合

表-1に実施する配合の概要を示す。

表-1  実施配合

| No. | 呼び方 | 材齢 | 指定事項 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通 30-15-20 N (AE) | 28日 | W≦185、W/C≦60 | 標準配合 |
| 2 | 普通 33-18-20 N (SP) | 28日 | W≦185、W/C≦60 | 標準配合 |
| 3 | 高強度 54-50-20 N (SP) | 28日 | 認定品（Fc=48、S=6）Air=3.0% | 通期 |

2.3 使用材料

表-2に使用材料を示す。

表-2  使用材料

| 材料名 |  | 種類 | 産地・銘柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｾﾒﾝﾄ (C) |  | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | ○○○セメント(株) |
| 細骨材 (S) | S1 | 砂（山砂） | ○○県○○市 |
|  | S2 | 砕砂 | ○○県○○市 |
| 粗骨材 (G) | G1 | 砕石2005（硬質砂岩） | ○○県○○町 |
|  | G2 | 砕石2005（石灰石） | ○○県○○市 |
| 水 (W) |  | 地下水 | － |
| 混和剤 (Ad) | AE | AE減水剤標準形 | ○○○○ |
|  | SP | 高性能AE減水剤標準形 | ○○○○ |

2.4 材料投入と練混ぜ方法

表-3に示す練混ぜ量、投入順序によりコンクリートの練混ぜを行う。

ミキサ形式：強制二軸ミキサ（容量：60L）

表-3  コンクリートの練混ぜ

| No. | 練混ぜ量 | 投入順序 | 練混ぜ時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30L | G1＋S1＋Ｃ＋S2＋G2(空練り○秒) → Ｗ(+Ad) | 全材料投入後○○秒 |
| 2 | 30L | G1＋S1＋Ｃ＋S2＋G2(空練り○秒) → Ｗ(+Ad) | 全材料投入後○○秒 |
| 3 | 40L | S1＋Ｃ＋S2(空練り○秒) → Ｗ(+Ad) → G1＋G2 | モルタル○○秒、Ｇ投入後○○秒 |

2.5 品質検査及び目標値

1) フレッシュコンクリート試験

表-4にフレッシュコンクリートの品質検査及び目標値と管理値を示す。

表-4  品質検査及び管理値

| 項目 | 試験方法 | No. | 要求性能 | 目標値 | 管理値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スランプ | JIS A 1101 | 1 | 15 cm | 18.0 cm | 18.0cm*1 ± 2.5cm |
|  |  | 2 | 18 cm | 19.5 cm | 19.5cm*1 ± 2.5cm |
| スランプフロー | JIS A 1150 | 3 | 50 cm | 55 cm | 55cm*1 ± 7.5cm |
| 空気量 | JIS A 1128 | 1～2 | 4.5％ | 5.0％ | 5.0％*1 ± 1.5％ |
|  |  | 3 | 3.0% | 3.5% | 3.5％*1 ± 1.5％ |
| コンクリート温度 | JIS A 1156 | 1～3 | － | － | 5℃以上35℃以下 |
| 塩化物含有量 | ｶﾝﾀﾌﾞ(低濃度品) | 1～3 | 0.30 kg/m3以下 | － | 0.30 kg/m3以下 |

*1 荷卸し地点におけるスランプ及び空気量を保証するため、ロスを見込んだ値（工場出荷時）を管理値とする。（目標値と要求性能の差がロス値）

＊ 注意事項は必要に応じ記載

2) 圧縮強度試験

表-5に圧縮強度用供試体採取本数と養生方法を示す。

試験方法は、JIS A 1132（ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験用供試体の作り方）、JIS A 1108（ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験方法）を準拠する。

表-5  圧縮強度試験用供試体の採取本数と養生方法

| No. | 材齢（日） 呼び方 | 供試体採取本数（本） |  |  | 養生方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 28 | Ｘ |  |  |
| 1 | 普通 30-15-20 N (AE) | 3 | 3 | － | 標準養生 |  |
| 2 | 普通 33-18-20 N (SP) | 3 | 3 | － | 標準養生 |  |
| 3 | 高強度 54-50-20 N (SP) | 3 | 3 | － | 標準養生 |  |

* 強度試験日　　材齢 7日 ：　　月　　日（　）

材齢28日： 　　月　　日（　）

材齢Ｘ日 ：　　 月　　日（　）

3）追加試験項目（記載の一例）

経時変化測定（練上がり直後・30分・60分・90分）

試験項目：スランプ、空気量、圧縮強度供試体採取（60分後：備考にも記載）

2.6 試し練り手順

風袋及び各材料の計量値確認後、材料確認写真を撮影し直ちに練混ぜを開始する。

練上り次第、各種フレッシュ性状試験を行ない、すべての所要条件を満たしていれば配合が適正と判断し、圧縮強度試験用供試体を作成する。

３．計量値

計量値は、別紙「試し練り計算書」による。

４．試し練り立会時の注意事項

ポルトランドセメントは、強アルカリ性を呈することから皮膚・目に対し刺激性があり、皮膚・角膜に炎症を起こす可能性があるので、必要に応じ保護具を使用する。

以上